******

 ***тел.: +7 (495)989-77-60*** [***http://www.edelvyeis.ru/***](http://www.edelvyeis.ru/) ***e-mail: edelveis.td@mail.ru***

 Компания, имеющая в наличие собственную складскую базу и специализирующаяся на реализации метизной продукции машиностроительного назначения, предлагает Вам поставку нержавеющей проволоки следующих марок:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОСТ** | **Марка** | **Размер** | **ГОСТ ( ТУ)** | **Марка** | **Размер** |
| 2246-70 | 01х19н9 | 0,8-5,0 мм | ТУ 14-4-1571-89 | 10х17н13м2т | 0,2-5,0 мм |
| 04х19н9 | 1,0-5,0 мм | ТУ 14-4-1287-84 | 10х17н13м2т | 1,8-2,5 мм |
| 04х19н11м | 0,8-5,0 мм | ТУ 14-4-1615-89 | 10х17н13м2т | 2,3-2,5 мм |
| 07х19н10б | 1,0-5,0 мм |  |  |  |
| 07х25н12г2т | 1,2-5,0 мм | ГОСТ 18143-72 | 30х13 | 06-3,4 мм |
| 07х25н13 | 0,8-5,0 мм | 40х13 | 0,5-4,2 мм |
| 10х16н25ам6 | 0,8-5,0 мм |  |  |  |
| 12х13 | 1,2-4,0 мм | ГОСТ 3-1581-88 | 40х13 | 0,5-1,6 мм |
| 20х13 | 1,2-4,0 мм |  |  |  |
| 13х25т | 2,5-5,0 мм | ТУ 3-1002-77 гр. «В» | 12х18н10т | 0,11-6,51мм,8,01-10,01мм |
| 30х25н16г7 | 3,0-5,0 мм | ГОСТ 18143-72, ТУ 14-4-1571-89 | 12х18н10т | 0,1-6,0 мм |

 По согласованию сторон возможна поставка проволоки с дополнительными требованиями! Вся продукция имеет сертификат качества от завода изготовителя! Цены на продукцию согласовываются при получении конкретной заявке. Если Вас заинтересовала данная продукция, просьба сообщить потребность по телефонам (495)989-77-60, (499)755-52-75, либо на e-mail: ***edelveis.td@mail.ru***